

**dura Effect SD SL Tufting Fliesen**

Textiler Bodenbelag als Tuftingteppich **EN 1307**,

Einstufung EN 1307 **Klasse 33** (gewerblicher Bereich, starke Beanspruchung),

Komfortbereich Klasse **LC 3**, **hoch**,

**antistatisch**, Aufladungsspannung im Begehversuch gemäß ISO 6356 **max. 2 kV,**

Trittschallverbesserungsmaß EN ISO 10140  **23 dB**,

Schallabsorptionsgrad EN ISO 354, αw-Wert **0,15,**

Wärmedurchlasswiderstand ISO 8302 in m2 K / W **0,06,**

**geeignet für Stuhlrollen** DIN EN 12529 Typ H und für **Fußbodenheizung,**

Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 **Bfl-s1,**

Oberflächengestaltung ISO 2424 **getuftet,** **strukturiert**, **1/10“ Schlingenpol,**

Gesamtdicke ISO 1765 **6,0**  **mm,**

Polschichtdicke ISO 1766 **3,0 mm,**

Poleinsatzgewicht ISO 2424 **650 g/m²,**

Gesamtgewicht ISO 8543 **4.395 g/m²,**

Material der Nutzschicht ISO 2424 **100 % Polyamid, Econyl**, **Solution- Dyed**

Rückenausrüstung ISO 2424 **mit Fliesenschwerbeschichtung,**

Abmessungen EN 984 **50x50 cm,**

auf dem gemäß VOB Teil C, DIN 18365, Abschnitt 3 verlegereifen Untergrund in fachgerechter Ausführung, vollflächig mit zur wieder aufnehmbaren Verlegung geeigneten Haftfixierung verlegen. Einschließlich aller Materialien und Nebenarbeiten.

**Art der Nutzung** Geeignet für die Verlegung auf Treppen

Belag, Hersteller/Typ

**‘dura Effect SD SL‘** oder gleichwertig, jedoch unter Nachweis der Einhaltung vorgenannter Normen und Eigenschaften.

Belag, Hersteller/Typ

 '......................................................'

vom Bieter einzutragen,

Klebstoff, Hersteller/Typ **‘Haftfixierung für Tufting Fliesenkonstruktion'** , der niedrigsten Emissionsklasse,

Klebstoff, Hersteller/Typ

'…………………………………….'

vom Bieter einzutragen.